Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/13, nolikuma
1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.2.pielikums
Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts


	DEFEKTU AKTS

	Objekts: Cēsu ielas seguma un ietvju atjaunošana

	Nr.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Piezīmes par darbu
	Darbu vieta
	Mērv.
	Darbu apjoms
	Kopā

	
	
	
	
	kreisā puse
	labā puse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām un bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes. Pieturvietā “Brīvības iela” izveidojušās rises
	Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā
	Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Visa brauktuve
	m2
	6393
	6393

	
	
	Brauktuves seguma demontāža vidēji 26 cm biezumā
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Pieturvieta "Brīvības iela"
	m2
	44
	44

	
	
	Ietves seguma demontāža vidēji 26 cm biezumā
	Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni
	Atbilstoši shēmai, neskarot ietvi gar 
baznīcu
	m2
	4269
	4269

	
	
	Karstā asfalta AC11 surf  S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā
	Ievērot esošo šķērskritumu
	Visa brauktuve
	m2
	6393
	6393

	
	
	Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā
	Nepieciešama gruntēšana
	Visa brauktuve
	m2
	6393
	6393

	
	
	Saliekamu betona plākšņu ar izceltu apmali seguma būvniecība
	
	Pieturvieta "Brīvības iela"
	m
	16
	16

	
	
	Betona bruģa (plātnīšu) 300*300*80 mm seguma būvniecība (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV >=45)
	
	Ietves
	m2
	4228
	4228

	
	
	Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība
	Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju
	Ietves pie gājēju pārejām un pieturv.
	m2
	41
	41

	
	
	Min. mat. mais. izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3 cm biezumā
	
	Ietves
	m3
	129
	129

	
	
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošās kārtas būvniecība vidēji 15 cm biezumā
	
	Ietves
	m3
	641
	641

	
	
	Bentonīta ruļļu hidroizolācija 1 metra platumā gar ēku sienām
	
	Ietves
	m2
	843
	843

	
	
	Apzaļumošana ar augu zemi NN-3
	
	Zaļā zona
	m2
	599
	599

	
	
	Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu
	
	Visa brauktuve
	m2
	95
	95

	
	
	Brauktuves betona apmaļu pārbūve
	Saglabāt granīta apmales
	Visa brauktuve
	m
	1106
	1106

	
	
	Ietves betona apmaļu pārbūve
	
	Ietves
	m
	260
	260

	
	
	Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs
	Nobrauktuves pacelt ietvju līmenī
	Nobrauktuves 
	m
	125
	125

	
	
	Norobežojošo stabiņu demontāža un atkārtota uzstādīšana, nomainot bojātos stabiņus
	
	Visa brauktuve
	gab
	28
	28

	
	
	Gājēju barjeras demontāža 
	
	Cēsu 14
	m
	21
	21

	
	
	Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana
	
	Visa brauktuve un ietves
	gab
	172
	172



							     	    	  2

