Rhino rampas Nr. 84-1  fotofiksācija un rekomendācijas
Dzintaru mežaparks, Jūrmala
(01.04.2026.)
1. Cinkotās tērauda plāksnes rampas lejas daļā iesēdušās asfaltbetona segumā.
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Rekomendācijas:
· Cinkotās tērauda plāksnes un laukuma seguma kontakta zonā izbūvēt stiegrbetona joslu, kas izslēgtu cinkotās tērauda loksnes iegrimšanu laukuma segumā. 
Risinājuma shematisks griezums:
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2. Mitras un mitruma bojātas rampas seguma nesošās koka konstrukcijas.
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Rekomendācijas. 
· Veikt bojāto koka konstrukciju nomaiņu;
· Paredzēt papildus pasākumus ventilācijas nodrošināšanai zem rampas .



3. Bojātas rampas seguma un pamatnes loksnes.
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Rkomendācija:
· Veikt bojāto seguma un pamatnes lokšņu nomaiņu



4. Nosēdusies visa rampas konstrukcija, kā rezultātā zem rampas nav sākotnēji paredzētā 6 mm sprauga ventilācijas nodrošināšanai un lietus ūdens novadīšanai. Kā rezultātā zem rampas ir augsts mitruma līmenis, kas negatīvi ietekmē koka konstrukcijas.
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Rekomendācijas. 
· Veikt konstrukciju pacelšanu un balstīšanu uz 6-10 mm biezām metāla plāksnēm nodrošinot gaisa un lietus ūdens brīvu kustību zem konstrukcijām.
· Veikt papildus liela diametra urbumu (D100-160mm) izveidi, papildus gaisa plūsmas nodrošināšanai starp rampas sekcijām. 
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