Atklāta konkursa apspriedes dokumentācija:
“Tehniskā sāls piegāde celiņu kaisīšanai”
SIA RM 2026/56_AP

Apspriedes uzaicinājuma 1.1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Tehnisko sāli paredzēts izmantot celiņu un ietvju seguma pretapledošanas apstrādei ziemas sezonas laikā. 
2. Pretendenta piedāvātajai tehniskajam sālim jābūt apstrādātam pret salipšanu un paredzētam ceļu kaisīšanai ziemas sezonā. Kvalitātei un ķīmiskajam sastāvam jāatbilst zemāk norādītajām tehniskās sāls (NaCl) kvalitātei izvirzītajām prasībām.
	2.1. Granulometriskais sastāvs
	Pretendenta piedāvājums  (norādīt konkrētus parametrus vai apstiprināt prasības izpildi)

	2.1.1 Graudu masas daļa, kas mazāka par 0,125 mm, % 
	≤7
	

	2.1.2. Graudu masas daļas, kas mazāka par 0,8 mm, %
	5 līdz 35
	

	2.1.3 Graudu masas daļas, kas mazāka par 1,6 mm, %
	10 līdz 60
	

	2.1.4 Graudu masas daļas, kas mazāka par 3,15 mm, %
	45 līdz 90
	

	2.1.5 Graudu masas daļas, kas mazāka par 3,15 mm, %
	100
	

	2.1.6 Graudi ar maksimālo izmēru  8.0 mm
	Pieļaujami 2 % no kopējās masas
	



	2.2. Ķīmiskais sastāvs
	Pretendenta piedāvājums

	2.2.1 Pamatvielas (NaCl) masas daļa, %
	≥90 %
	

	2.2.2 Sulfātu masas daudzums, %
	≤3
	

	2.2.3 Mitruma masas daļa, %
	≤0,6
	

	2.2.4 Metālu, radionuklīdu u.c. piesārņojošo vielu saturs
	Atbilstība LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
	



	2.3 Papildprasības
	
	Pretendenta piedāvājums

	2.3.1 Apstrāde pret salipšanu
	IR
	

	2.3.2 Ūdenī nešķīstošo daļiņu masas daudzums , %
	≤2
	



Lai apliecinātu 2.punktā minēto prasību izpildi, pretendents piedāvājumam pievieno un Līguma izpildes laikā katrai piegādei pievieno:
1. Tehniskās sāls (NaCl) ražotāja sagatavotu preces aprakstu, kas sagatavots atbilstoši LVS EN 16811-1 standartā noteiktajam, tai skaitā, obligāti jābūt norādītam “sāls ziemas uzturēšanai”. Iesniedzot piedāvājumu, aprakstam jābūt ne vecākam par 12 (divpadsmit) mēnešiem uz piedāvājumu iesniegšanas pēdējo dienu un jābūt pievienotam tulkojumam valsts valodā;
2. Eiropas Savienības standartiem atbilstošu aktuālu drošības datu lapu (DDL) Precei un jābūt pievienotam tulkojumam valsts valodā.

	3.     Piegādes prasības:
	Pretendenta piedāvājums

	3.1. Minimālais viena pasūtījuma apjoms var būt līdz 10 (desmit) tonnām, bet ne vairāk.
	___ norādīt minimālo pasūtījuma apjomu

	3.2. Piegāde jānodrošina uz Katrīnas dambi 4, Rīgā.
	___ apliecināt piegādes nodrošināšanu

	3.3. Piegādātājs veic tehniskās sāls piegādi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
	___ darba dienu laikā

	3.4. Preces izcelsmes valsts.
	___ norādīt valsti

	3.5. Sāls piegādājams lielajos (BIG BAG) iepakojumos -1000 kg.
	___ norādīt iepakojumu (Kg)

	3.6. Provizoriskais piegādes apjoms Līguma darbības laikā – 80 tonnas, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un Līguma summai. Pasūtītājam nav pienākums iztērēt visu Līgumā norādīto summu vai iegādāties visu norādīto apjomu.

	3.7. Preces iepakojums nedrīkst būt bojāts un tam jānodrošina preces granulometrisko un ķīmisko īpašību saglabāšanās ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc piegādes.

	3.8. Plānotās piegādes vietas, iepriekš par datumu, laiku un vietu vienojoties ar Pasūtītāju Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

	3.9.  Par katru piegādāto preces kravu jāizsniedz Pircēja pārstāvim svēršanas protokols.




Finanšu piedāvājums

	Prece
	Provizoriskais apjoms (uz 24 mēnešiem)*
	Piedāvātā vērtējamā cena par vienu tonnu**, EUR bez PVN

	Tehniskā sāls
	80 tonnas
	0,00


* Pasūtītājam līguma ietvaros nav pienākums pasūtīt visu norādīto apjomu.
** Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi (tai skaitā Preces trūkumu un neatbilstību novēršanu, garantiju), kā arī visi ar Līguma izpildi saistītie nodokļi, nodevas, un citas saistītās izmaksas.


Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Tehniskās specifikācijas prasībām un tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītā informācija ir patiesa,

	Amats

	  

	Vārds, uzvārds

	  

	Vieta

	  

	Datums 

	  



