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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums “Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”
 (iepirkuma ID Nr. VND 2026/___)

1. Paredzamais apjoms:
1.1. Kopējais kokskaidu granulu daudzums – līdz 314,00 tonnām.
1.2. Plānotais iegādājamais kurināmā daudzums līguma izpildes laikā var mainīties atkarībā no pasūtītāja vajadzības.
2. Vispārējie noteikumi:
2.1. Pretendentam jānodrošina iespēja iegādāties kokskaidu granulas Ventspils novada vai Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
2.2. Kokskaidu granulas fasētas 15 kg polietilēna maisos uz transportēšanas paletēm. Paletēm jābūt iepakotām.
2.3. Tehniskā piedāvājuma pielikumā jāpievieno Pretendenta piedāvāto granulu kvalitāti apliecinošas atbilstības deklarācijas, testēšanas pārskata, sertifikāta vai līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija.

	Pasūtītāja prasības

	Pretendenta piedāvājums


	Kvalitātes prasības
	 

	kokskaidu granulām jābūt:
	 

	●kvalitatīvām, sausām
	 

	●ražotām no tīras koka skaidas (bez mizas)
	 

	●gaišā koksnes krāsā
	 

	●mehāniski cietām, noturīgām pret sadrupšanu
	 

	●bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem
	 

	Kokskaidu granulas fasētas 15 kg polietilēna maisos uz transportēšanas paletēm. Paletēm jābūt iepakotām.
	 

	Granulas “PREMIUM" kvalitātes
	 

	Kokskaidu granulu tehniskie rādītāji:
	 

	●diametrs 6±1 mm
	 

	●garums 15-30 mm
	 

	●tilpummasa 600-750 kg/m3
	 

	●siltumspēja ≥4,6 kWh/kg; ≥16,5 MJ/kg
	 

	●mitrums ≤10%
	 

	●pelnu saturs ≤0,7%
	 

	●mehāniskā izturība ≥97,5%
	 

	●smalkumi 15 kg maisos ≤0,5%
	 

	●sēra saturs ≤0,04%
	 

	●piedevas ≤2%
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